## Slide 1
汇报：一片向日葵
企业车间工作汇报PPT模板
时间：2016年12月13日

## Slide 2
01
01
焊接机器人的需求
研发过程
01
01
应用情况及存在的问题
下一步研究方向
目录
CONTENTS

## Slide 3
01
焊接机器人的需求

## Slide 4
相关行业机器人的发展
汽车制造
工程机械

## Slide 5
钢结构行业机器人的尝试应用
桥梁
现场焊接
工厂应用

## Slide 6
钢结构制造对焊接机器人的需求
小批量，构件之间没有重复性
建筑钢结构焊接的特点：
厚板、坡口焊，需要多层多道焊
相对装配精度差，误差大

## Slide 7
钢结构制造对焊接机器人的需求
实现构件全部焊缝焊接的移动滑轨装置
研制一套可满足建筑钢结构常规构件进行机器人自动焊接的系统装置
较大的构件装载平台
快捷方便的上下工件装置
构件翻身变位装置
非标准重型钢结构机器人焊接的快速编程技术
快速
自动
准确
稳定

## Slide 8
接触传感器
示教编程和离线编程
焊接机器人基本功能（解决方案）
检测工件的装配误差和工装定位误差
自动校正焊缝位置和偏移

## Slide 9
可实现多层多道焊
电弧传感器
焊接机器人基本功能（解决方案）
具备方便的多层多道焊功能
可缩短焊接准备时间，提高机器人利用效率

## Slide 10
钢结构制造对焊接机器人的需求
形成一套可满足建筑钢结构常规构件进行机器人自动焊接的系统装置
研究目标和需要解决的问题
基于焊接机器人的上述功能和特点，宝钢钢构于2012年开始立项研究焊接机器人在建筑钢结构制造中的应用。
非标准建筑钢结构机器人焊接的快速编程技术，智能快速编程软件，提高编程效率
形成完备的焊接机器人工艺参数数据库。

## Slide 11
02
研发过程

## Slide 12
硬件系统——方案形成和设备选型
在广泛调研和多方论证的基础上，先后讨论了龙门轨道移动式、倒L型地面轨道移动装置、梁上轨道悬臂移动装置等多种类型。经过综合对比分析，最终确定梁上轨道悬臂移动装置。
倒L型地面轨道移动装置
机器人滑装置选型
龙门轨道移动装置

## Slide 13
硬件系统——方案形成和设备选型
类型 | 工作情况 | 优点 | 缺点
普通胎架放置+人工翻转 | 普通固定胎架，构件翻身时由人工和车间内桥式起重机联合完成 | 成本低 设备简单 装载方便 | 效率低，无法实现全自动焊接
L型90° 翻转装置 | 构件搁置在胎架上，每面焊接完成后，翻转装置以N*90°翻转，实现全位置焊接 | 价格中等 可实现连续自动焊接 装载方便 | 无法与机器人控制系统同步联动
笼式变位机连续翻转 | 构件装载在笼式变位机内，可实现360°连续旋转 | 可与机器人控制系统联动 满足连续自动焊接要求 | 价格相对较高 系统相对复杂 装载时间略长
不同翻转机构技术性能对比分析

## Slide 14
现场示教编程
效率低
准确率差
对人员要求高
模块化离线编程
效率提高
准确率提高
对构件标准化要求高
智能自动编程
效率高
准确率高
对所有构件均能完成
离线示教编程
效率较低
准确率提高
需要模型
软件系统——快速编程方法研究
焊接机器人常用编程方式

## Slide 15
数据库系统——钢结构焊接工艺数据库
多层多道焊接只需示教一道焊缝即可，其余焊接道次自动生成
通过设定焊接接头型式及焊脚长度，能够自动生成焊接条件
通过焊丝作为载体，检测坡口的尺寸信息自动调用适应的数据库
钢结构焊接工艺数据库技术是一种预先设定焊接条件，通过数据库命令或者根据机器人自动检测的坡口尺寸信息自动调出设定焊接条件的技术
优势一
优势二
优势三
数据库焊接效果图
多层多道
数据库焊接效果图
包角焊

## Slide 16
03
应用情况及存在的问题

## Slide 17
技术性能指标——钢结构构件适用范围
250mm～1000mm（牛腿最大长度800mm）
3.5m～12m
（3.5m以下的工件需要使用“转换夹具”）
20t
2600×2600×12000 mm
柱身截面尺寸
长度
最大重量
最大外形尺寸
（含牛腿）

## Slide 18
技术性能指标——焊缝焊接技术参数
可以进行多层多道焊接
厚板（20mm以上钢板）全熔透焊缝，质量满足国标GB50661和AWS D1.1
针对不同的焊接坡口都具有适应性
能进行平焊、横焊和立焊位置的焊接

## Slide 19
常规构件
简单构件
技术性能指标——焊接编程效率
复杂构件
30min
10-20min
10min以内

## Slide 20
完成情况——工程项目应用
目前已经成功在日本、加拿大等出口项目及国内项目中进行应用。
前期阶段：
1、以常规H型钢构件为主；
2、焊缝形式以角焊缝为主。

## Slide 21
存在的问题
编程方式不能覆盖所有构件形式（挑构件）
机器人不能一次性完成全部焊接工作（人工补充）
薄板角焊缝多，厚板坡口焊少（效率提升不明显）
熔透焊缝反面清根问题（限制工厂应用推广）
问题一
问题二
问题三
问题四

## Slide 22
04
下一步研究方向

## Slide 23
下一步改善、提升方向
焊接编程方法及效率
完善厚板坡口焊缝数据库
狭小空间和薄板包角焊接
熔透焊缝反面清根
完善机器人焊接相关工序工作规范
流程优化
问题解决
制定规范

## Slide 24
解决熔透焊缝反面清根问题
通过机器人加持碳弧气刨或机械清根工具实现均匀稳定清根坡口质量，满足机器人焊接要求；
通过机器人焊接的稳定性和适当加大根部焊道焊接规范，提高熔透深度，实现焊缝不清根焊接的可行性。
方案一
方案二
建筑钢结构构件在工厂加工过程中，对坡口熔透焊缝较少采用背面加垫板形式，主要以反面碳弧气刨清根为主。
由于碳弧气刨人工操作的不稳定性，造成反面第一道机器人焊接焊缝根部质量不宜保证。

## Slide 25
狭小空间和薄板包角焊接问题
由于建筑钢结构构件结构形式特点，势必存在部分狭小空间，焊接机器人无法达到或无法形成良好的焊接枪姿，需通过变位机、工装以及焊接机器人关节的改进，进一步扩大机器人焊接的可达性。
问题一
根据建筑钢结构焊接规范要求，钢板端部焊缝需要进行包角绕焊。由于现有焊接机器人空间运行动作的限制，还无法实现薄板端部包角焊缝的连续进行，需要通过双机对称焊接等措施来进一步提高包角焊缝成型和质量。
问题二

## Slide 26
进一步完善机器人焊接相关工序工作规范
通过前道工序工作标准和工作规范的制订，明确相关要求，提高机器人焊接的效率和质量。
前道工序质量
建议对机器人焊接配备专门生产组织团队，固定坡口、装配、后续打磨处理人员。
生产组织管理
影响焊缝成型的点焊质量

## Slide 27
总结
现有建筑钢结构机器人焊接系统能够成功应用
当前阶段，人工成本和效率的优势尚不明显
对下一步行业内钢结构焊接机器人的研究和推广提供参考。

## Slide 28
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICING ELIT
关注微信号免费赠送40GB PPT视频/书籍教程
QQ: 418157732
418157732@qq.com
并列关系
递进关系
循环关系
时间线
微立体
流程关系
更多免费PPT图表和模板，请关注微信号

## Slide 29
StephenZhu 作品
51PPT模板网 www.51pptmoban.com 授权发布