## Slide 1
我国桥梁钢发展与展望
汇报人：张某某 汇报时间：2016-12-13

## Slide 2
一/PART 1
典型工程
发展展望
目录
Contents
发展特点
二/PART 2
三/PART 3

## Slide 3
1
发展特点

## Slide 4
总体回顾
我国桥梁用钢发展历程：
桥名 | 武汉桥 | 南京桥 | 九江桥 | 芜湖桥 | 天兴洲桥 | 大胜关桥
主跨（m） | 128 | 160 | 216 | 312 | 504 | 336
运营荷载 | 2铁4公 | 2铁4公 | 2铁4公 | 2铁4公 | 4铁6公 | 4铁2轨
通车日期 | 1957.10 | 1968.12 | 1996.09 | 2000.09 | 2008.09 | 2011.01
钢材(万t) | 2.44 | 6.65 | 5.68 | 7.16 | 4.61 | 8.40
钢材种类 | A3q | 16Mnq | 15MnVNq | 14MnNbq | Q370q | Q420q

## Slide 5
总体回顾
桥命
主跨（m）
运营荷载
通车日期
钢材(万t)
钢材种类
南京桥
160
2铁4公
1968年12月
6.65
16Mnq

## Slide 6
总体回顾
桥命
主跨（m）
运营荷载
通车日期
钢材(万t)
钢材种类
南京桥
160
2铁4公
1968年12月
6.65
16Mnq

## Slide 7
总体回顾
我国桥梁用钢发展特点（成分设计）
V微合金化转变Nb微合金化，Nb含量提高，Nb作用多样化
Q420qE
碳含量可达0.02％
14MnNbq
正火工艺生产
15MnVNq
正火工艺生产
九江长江大桥
芜湖长江大桥
大胜关桥

## Slide 8
总体回顾
我国桥梁用钢发展特点（生产工艺）
钢板表面质量提高, 生产工艺由正火、控轧发展到TMCP
Q420qE
TMCP工艺生产
14MnNbq
碳含量0.14%~0.16%
15MnVNq
碳含量0.14%~0.16%
九江长江大桥
芜湖长江大桥
大胜关桥

## Slide 9
总体回顾
我国桥梁用钢发展特点（钢板组织）
由铁素体+珠光体发展到超低碳贝氏体或超低碳针状铁素体
Q420qE
超低碳贝氏体组织
14MnNbq
铁素体+珠光体组织
15MnVNq
铁素体+珠光体组织
九江长江大桥
芜湖长江大桥
大胜关桥

## Slide 10
总体回顾
我国桥梁用钢发展特点（钢板性能）
屈服强度由345MPa提高到370MPa-420MPa,板厚可达68mm
V型缺口，要求-40度不小于
120J
U型缺口冲击-40度不小于50J
15MnVNq
14MnNbq

## Slide 11
桥梁用钢研究
性能
制造
设计

## Slide 12
桥梁用钢研究-力学性能
典型应力应变曲线
强度
屈服强度是金属材料发生屈服时的屈服极限，
抗拉强度是材料拉断前承受的最大标称拉应力，
屈强比是材料的安全储备，也是塑性性能指标。

## Slide 13
桥梁用钢研究-力学性能
韧性
韧性是指当承受应力时对折断的抵抗能力。
足尺板厚拉伸试验
小试样拉伸试验

## Slide 14
桥梁用钢研究-制造性能
焊接示意图
门式多电极自动焊接
火焰切割
切割断面
焊接
焰切

## Slide 15
桥梁用钢研究-设计参数
疲劳
稳定
疲劳试验断口
疲劳试验数据
压杆稳定试验
荷载位移试验曲线
Chart: 面外位移（mm）
| 0 | 0.70000000000000095 | 1.1779999999999899 | 1.3859999999999899 | 1.5839999999999901 | 1.784 | 1.98400000000001 | 2.2120000000000002 | 2.4319999999999999 | 2.6779999999999999 | 2.9319999999999999 | 3.056 | 3.19 | 3.35 | 3.49 | 3.6779999999999999 | 3.8759999999999999 | 4.056 | 4.32 | 4.6420000000000003 | 5.024 | 5.27 | 5.52799999999998 | 5.7640000000000002 | 6.016 | 6.29 | 6.5919999999999996 | 6.9859999999999998 | 7.2880000000000003 | 7.8520000000000003 | 8.4860000000000007 | 9.2919999999999998 | 8.59 | 8.0380000000000003 | 7.5339999999999998 | 7.0359999999999996 | 6.516 | 5.9720000000000004 | 5.2880000000000003 | 3.5139999999999998
S80-1 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0

## Slide 16
2
典型工程

## Slide 17
A3q典型工程
武汉长江大桥（1957年）
主要材料
3×128m连续钢桁梁
屈服强度
不小240MPa
项目概览
双线铁路
4车道公路
主桁材质
前苏联进口3q
全桥用钢
2.44万吨，铆接连接

## Slide 18
16Mnq典型工程
西陵长江大桥（1996年）
01
项目介绍
西陵长江大桥是长江上的第一座悬索桥，主跨900m，通行4车道公路。
02
主梁材质
全焊接钢箱梁，材质为16Mnq，屈服强度不小于320MPa，全桥用钢7300吨。

## Slide 19
16Mnq典型工程
南京长江大桥（1968年）
主要材料
3×160m铆接连续钢桁梁
屈服强度
不小于20MPa
项目概览
双线铁路，4车道公路
主桁材质
自主研发的16Mnq
全桥用钢
6.65万吨

## Slide 20
3
发展展望

## Slide 21
发展空间（国内、外钢结构桥梁应用现状）
钢桥占35%
钢桥占41%
钢桥不足1.0%
美国60万座桥梁
日本13万座桥梁
近78万座
我国普速铁路桥梁约有48000座，
其中钢桥不到1300座、钢-混组合梁桥不到500座，合计占比约3.5%。

## Slide 22
发展空间（政策支持）
2016年7月1日，交通运输部颁布了《关于推进公路钢结构桥梁建设的指导意见》，加强了政策层面的引导，决定推进钢箱梁、钢桁梁、钢混组合梁等公路钢结构桥梁建设，提升公路桥梁品质，发挥钢结构桥梁性能优势，助推公路建设转型升级。
加强方案比选，鼓励选用钢结构桥梁
合理选型，更好地发挥钢结构桥梁的优势
重视钢结构桥梁的构造设计
全面提高结构可维护性
推进钢结构桥梁工业化、标准化、智能化建造完善相关标准定额
加强专业人才培养
《指导意见》7条重点措施

## Slide 23
发展空间（高强钢——沪通长江大桥）
主桥介绍
双塔三索面斜拉桥，主跨1092m，通行四线铁路，
六车道公路
桁梁主体
首次采用了新研制的Q500qE控温控轧高强度桥梁钢
全桥用钢
用钢13.95万吨，Q500qE钢3.16万吨，用钢量减少1.32万吨，节约1.5亿元

## Slide 24
发展空间（高强钢——芜湖长江公铁大桥）
主桥介绍
双塔三索面斜拉桥，主跨1092m，通行四线铁路，六车道公路
桁梁主体
首次采用了新研制的Q500qE控温控轧高强度桥梁钢
全桥用钢
用钢13.95万吨，Q500qE钢3.16万吨，用钢量减少1.32万吨，节约1.5亿元

## Slide 25
欢迎大家精诚合作
共创未来！

## Slide 26
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICING ELIT
关注微信号免费赠送40GB PPT视频/书籍教程
QQ: 418157732
418157732@qq.com
并列关系
递进关系
循环关系
时间线
微立体
流程关系
更多免费PPT图表和模板，请关注微信号

## Slide 27
StephenZhu 作品
51PPT模板网 www.51pptmoban.com 授权发布